Правила хранения и транспортирования изделий ПЛЭН

по СТО 94759665-001-2011:

- ПЛЭН следует хранить в развернутом виде на чистой ровной горизонтальной поверхности.

- Категорически запрещается располагать на развернутом ПЛЭНе посторонние предметы, способные нанести механические повреждения.

- ПЛЭН разрешается хранить в упаковке поставщика в свернутом виде нагревательным элементом наружу сроком не более 45 дней.

- При хранении ПЛЭН в упаковке следует учитывать внутренний диаметр изгиба ПЛЭН, который должен составлять не менее 150 мм.

- Транспортировка ПЛЭН допускается всеми видами крытого транспорта при условии защиты от механических повреждений.

- Транспортировка коробок с ПЛЭН осуществляется согласно маркировочным знакам на таре.

- Категорически запрещена  перевозка  ПЛЭН совместно  с посторонними предметами в одной упаковочной таре.